COEFFICIENTI DI ATTRITO

| MATERIALI |  | s | d | Condizioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio | Acciaio | 0.74 | 0.54 | - |
| Acciaio | Acciaio | 0.11 | 0.05 | Lubrificato |
| Acciaio | Aria | 0.001 | 0.001 | - |
| Acciaio | Ghiaccio | 0.027 | 0.014 | - |
| Acciaio | Piombo | 0.9 | 0.9 | - |
| Acciaio | Teflon | 0.04 |  | Pulito e asciutto |
| Acciaio inox | Acciaio inox | 0.8 |  | - |
| Alluminio | Acciaio | 0.61 | 0.47 | - |
| Alluminio | Alluminio | 1.1 ÷ 1.7 |  | - |
| Cuoio | Legno | 0.3 ÷ 0.5 |  | Pulito e asciutto |
| Cuoio | Metallo | 0.6 |  | Asciutto |
| Cuoio | Metallo | 0.4 |  | Bagnato |
| Ghisa | Acciaio | 0.4 |  | Pulito e asciutto |
| Gomma | Asfalto |  | 0.97 | Asciutto |
| Gomma | Cemento | 0.65 | 0.5 | Asciutto |
| Gomma | Cemento | 0.4 | 0.35 | Bagnato |
| Gomma | Ghiaccio | 0.2 | 0.15 | Asciutto |
| Gomma | Ghiaccio | 0.1 | 0.08 | Bagnato |
| Grafite | Acciaio | 0.1 |  | Pulito e asciutto |
| Grafite | Grafite | 0.1 |  | Pulito e asciutto |
| Legno | Legno | 0.3 ÷ 0.5 |  | Pulito e asciutto |
| Legno | Legno | 0.2 |  | Bagnato |
| Legno | Metallo | 0.2 ÷ 0.6 |  | Pulito e asciutto |
| Legno | Metallo | 0.2 |  | Bagnato |
| Legno | Pietra | 0.7 | 0.3 | - |
| Mattoni | Legno | 0.6 |  | Pulito e asciutto |
| Metallo | Ghiaccio | 0.03 ÷ 0.05 |  | - |
| Nylon | Nylon | 0.2 ÷ 0.25 |  | Pulito e asciutto |
| Ottone | Acciaio | 0.51 | 0.44 | - |
| Plexiglas | Acciaio | 0.5 |  | Pulito e asciutto |
| Plexiglas | Plexiglas | 0.8 |  | Pulito e asciutto |
| Polistirene | Acciaio | 0.35 |  | Pulito e asciutto |
| Polistirene | Polistirene | 0.5 |  | Pulito e asciutto |
| Rame | Acciaio | 0.53 | 0.36 | - |
| Rame | Ghisa | 1.05 | 0.29 | - |
| Rame | Rame | 1.0 |  | Pulito e asciutto |
| Rame | Vetro | 0.68 | 0.53 | - |
| Teflon | Teflon | 0.04 | 0.04 | - |
| Vetro | Vetro | 0.94 | 0.40 | - |